Лекция 2. - Углеродистые стали.
Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества выпускают в виде проката (листов, прутков, уголков).
Достоинства: удовлетворительные механические свойства в сочетании с технологичностью обработки.
Недостатки: высокая критическая скорость закалки, небольшая прокаливаемость.
Углеродистые стали выпускаются 3 групп:
· Обыкновенного качества
· Качественную (общего назначения)
· Специального назначения (автоматную, котельную и др.) 

Углеродистые стали обыкновенного качества маркируют буквами «Ст» и условным номером марки (от 0 до 6 в зависимости от химического состава и механических свойств. Чем выше содержание углерода и прочностные свойства стали, тем больше ее номер). Индексы, стоящие справа от номера марки, означают: кп – кипящая, пс – полуспокойная, сп – спокойная.
Между индексом и номером марки может стоять буква «Г», что означает повышенное содержание марганца.
Категорию стали (по требованиям к нормируемым показателям химического состава и механических свойств) обозначают соответствующей цифрой правее индекса степени раскисления.
Например, Ст5Гпс3 означает: сталь марки Ст5 с повышенным содержанием марганца, полуспокойная, третьей категории раскисления. Сталь первой категории пишется без указания номера категории, например, Ст4кп.
Углеродистые стали обыкновенного качества применяют для изготовления различных металлоконструкций, ненагруженных деталей машин и механизмов, крепежных изделий. Стали марок Ст5 и Ст6 предназначены для производства рельсов, железнодорожных колес, валов и шкивов грузоподъемных машин и механизмов.

Углеродистые качественные стали поставляют в виде проката с гарантированными механическими свойствами и химическим составом.
Сталь маркируют двузначными числами, которые обозначают содержание углерода в сотых долях процента. По степени раскисления сталь подразделяется на кипящую (кп), полуспокойную (пс), спокойную (сп) (без указания индекса). Буква «Г» означает повышенное содержание марганца (до 1%).
Например, 08кп, 10сп, сталь 10.
Углеродистые качественные стали применяют в машиностроении для изготовления методом штамповки деталей кузовов машин, корпусов и кожухов (стали 08кп, 05кп, 10кп), сварных конструкций, резервуаров, емкостей, труб средней прочности (08сп, 10сп), малонагруженных зубчатых колес (стали 10, 20, 25).
Применение специальных методов обработки (закалки, нормализации, улучшения) позволяет использовать углеродистые качественные стали для изготовления деталей, испытывающих циклические нагрузки (стали 40, 45, 55, 60). Стали с повышенным содержание углерода и марганца (65, 70, 75, 80, 60Г, 70Г) применяют в качестве рессорно-пружинных. 

Стали углеродистые специального назначения
К ним относятся стали с высокими технологическими характеристиками (повышенная обрабатываемость резанием, хорошая свариваемость и др.).
Автоматные стали с повышенным содержанием серы и фосфора имеют хорошую обрабатываемость резанием.
Автоматные стали маркируются буквой А и цифрами, показывающими среднее содержание углерода в сотых долях процента.
Применяют следующие марки автоматной стали: А12, А20, А30, А40Г.
Из стали А12 изготавливают неответственные детали, все остальные марки автоматной стали пригодны для изготовления ответственных деталей, работающих при значительных напряжениях и повышенных давлениях.
Автоматные стали не применяют для изготовления сварных конструкций.

Котельная сталь применяется для изготовления деталей и устройств, работающих под давлением (паровых котлов, судовых топок, камер горения газовых турбин и др.).
Котельные стали работают при переменных давления и температуре до 450 градусов. Кроме того, они хорошо свариваются.
Для получения вышеперечисленных свойств в углеродистую сталь вводят технологическую добавку (титан) и дополнительно раскисляют её алюминием.
[bookmark: _GoBack]Выпускают котельные стали следующих марок: 12К, 15К, 16К, 18К, 20К, 22К и поставляют в виде листового проката толщиной до 200 мм.
