Карточка самоконтроля

Тема урока учебной практики: Выполнение сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва.

Профессиональный модуль: ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом».

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Виды сварных швов

Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины металла, катета шва, положения шва в пространстве.

Примерное соотношение между толщиной металла S и диаметром электрода dэ при сварке в нижнем положении шва составляет:

| Толщина металла, S, мм | 1—2 | 3—5 | 4—10 | 12—24 | 30—60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, dэ, мм | 2—3 | 3—4 | 4—5 | 5—6 | 6—8 |

Сила тока в основном зависит от диаметра электрода, но также зависит и от длины его рабочей части, состава покрытия, положения в пространстве сварки. Чем больше ток, тем больше производительность, т. е. большее количество наплавленного металла:

Q = αнIсвt ,

где Q — количество наплавленного металла; αн — коэффициент наплавки, г/(А·ч);

Iсв — сварочный ток, А; t — время, ч.

Однако при чрезмерном токе для данного диаметра электрода, электрод быстро перегревается выше допустимого предела. Это приводит к снижению качества шва и повышенному разбрызгиванию. При недостаточном токе дуга неустойчива, часто обрывается, в шве могут быть непровары.

Величину тока приблизительно можно определить по следующим формулам:

при сварке конструкционных сталей для электродов диаметром 3-6 мм:

Iд = (20 + 6dэ )dэ; для электродов диаметром менее 3 мм:

Iд = 30dэ,

где dэ — диаметр электрода, мм.

Сварку швов в вертикальном и потолочном положениях выполняют, как правило, электродами диаметром не более 4 мм. При этом сила тока должна быть на 10-20% ниже, чем для сварки в нижнем положении. Напряжение дуги изменяется в сравнительно узком интервале 16-30 В.

Техника сварки

Дуга - мощный стабильный разряд электричества в ионизированной атмосфере газов и паров металла. Ионизация дугового промежутка возникает во время зажигания дуги и непрерывно поддерживается в процессе ее горения.

Процесс зажигания дуги в большинстве случаев включает в себя три этапа: короткое замыкание электрода на заготовку, отвод электрода и возникновение устойчивого дугового разряда.

Дуга может возбуждаться двумя приемами: касанием конца электрода к свариваемому изделию и отводом от изделия перпендикулярно вверх на расстояние 3-4 мм, или быстрым боковым движением электрода к свариваемому изделию и отводе электрода от изделия («чирканьем» электродом по изделию, подобно зажиганию спички).

Прикосновение электрода к изделию должно быть кратковременным, иначе он приваривается к изделию. Второй способ удобнее, но неприемлем в узких и неудобных местах.

Методы зажигания дуги: а — боковым движением; б — касанием электрода